Отчет об испытаниях газового ПВХ- 19.09.2022 г.

В лаборатории ООО «Угличский завод полимеров» были проведены испытания  газового шланга MONOFLEX

Маркировка – ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ MONOFLEX NORD STREAM              OD 18 mm ТУ 4859-001-39302071-2021

Испытания проводились в соответствии с ТУ 2247-003-78172736-2006. При положительных результатах указана отметка – ОК , при отрицательных – NO.

Внутренний диаметр – 10,3 мм., наружный 18 мм.

Вес 1 м. шланга – 230 гр.

Давление разрыва – 45 бар.

Вес гайки – 19,35 гр., штуцера 1/2 – 41,2 гр., штуцера под гайку – 12,16 гр.

1. Для проверки герметичности шлангов гидравлическим давлением один конец образца присоединяют к гидравлическому насосу, другой закрывают заглушкой со спускным краном или зажимом. При открытом зажиме или открытом кране образец медленно наполняют водой до полного удаления из него воздуха и в течении 1-2 минуты повышают давление до 0,63 МПа которое держат 5 минут. При этом на образце не должно быть разрывов, свищей, просачивания воды в виде росы и местных вздутий.- результат испытаний - ОК

2. Для определения прочности шлангов, образец шланга длиной 1000 мм испытывают по методу, указанному в п.2 , при этом плавно повышая давление до трехкратного рабочего - результат испытаний - ОК

3. Для определения сопротивления шланга высоким температурам отрезок шланга длиной 300 мм следует поместить в печь с температурой 90°С на 24 часа; шланг не должен деформироваться более чем на 20% в радиальном направлении - результат испытаний - ОК

4. Испытание горячим ножом. Шланг длиной 200 мм помещают на стол, сверху кладут нож массой 1 килограмм нагретый до температуры 200°С на 3 минуты. Осматривают визуально. При отсутствии дефектов шланг испытывают на герметичность п. 2. - результат испытаний – ОК

5. Испытание на пентан. Образец внутреннего слоя газового шланга взвешивается и находится 168 часов при комнатной температуре, полностью погруженный в 70-100 гр. жидкого пентана (98 %). После извлечения шланга из пентана , его оставляют на воздухе, при комнатной температуре, а затем взвешивают через 5 минут и через 24 часа.

Процентное изменение массы относительно образца не должно превышать значения ±7 %

| Марка |  | До испытания | Через 168 часов | Через 24 часа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONOFLEX NORD STREAM | Вес шланга | 19,704 гр. | 19,176 гр. | 18,825 гр. |  |
|  | Процентное соотношение | 100% | 97,32% | 95,6% | - 4,4 % ОК |